“名士达”杯第四届油友大赛试题

姓名：_________        参赛号：_______号       联系方式：________________

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

一、选择题（共50分，各1分）

1、北京仕全兴涂料有限责任公司“名士达”品牌广告语是______。(  )

A、色漆真专家               B、真我色彩

C、漆彩生活                 D、清漆专家

2、北京仕全兴涂料有限责任公司旗下品牌有______。(  )

A、森美、起名兴             B、名士达、雅致、真帝

C、君子兰、裕北             D、名士达、雅致、朗盾

3、名士达PU漆固体含量一般在______之间。(  )

A、50%-70%                  B、30%-90%

C、40%-70%                  D、20%-60%

4、名士达PE漆固体含量一般在______之间。(  )

A、40%-60%                  B、60%-90%

C、55%-83%                  D、95%-99%

5、涂装面漆喷枪口径为______适合，空气压力一般为______PA。（ ）

A、1mm-2mm,04M             B、1.6mm-3mm,0.6M

C、1.5mm-2.0mm,0.6M          C、2mm-3mm,0.8M

6、北京仕全兴涂料有限责任公司企业文化是______。（  ）

A、谦和亲切、专业创新        B、关注品质、追求卓越

C、家与安全                  D、源于社会，归于社会

7、名士达抗划伤清面漆非常出色，其中抗划伤性能最好的两款产品是______。（多选）(   )

A、M-3A哑光系列            B、AC76X抗划伤高档哑光系列

C、AC920X高硬度哑光系列    D、AC58X哑光系列

8、北京仕全兴涂料有限责任公司在2005年推出了______工程。(  )

A、色漆                      B、环保家具漆

C、健康                      D、绿色环保

9、以下试剂中哪种为引发剂？______(  )

A、蓝水     B、白水    C、慢干水    D、化白水

10、下面哪款产品是我公司最新推出的PE底漆？______(  )

A、PE-30高固特清底　       B、PE-40透明底

C、YZ860雅致PE透明底     D、PE-112白底漆

11、漆膜呈现桔皮状外观的表面病态称为______。(  )

A、桔皮                    B、失光

C、厚边                    D、积尘

12、干透后的漆膜因温度变化呈现发粘的现象称为______.(  )

A、胶化                    B、浮色

C、针孔                    D、回粘

13、名士达全新推出24小时净味“清味王”系列产品的型号是______。(  )

A、M-3A哑光系列            B、AC8701X哑光系列

C、AC58X哑光系列           D、AC360X哑光系列

14、下面哪款是名士达专为开放工艺而开发的产品？______(  )

A、AC76X哑光系列           B、AC565哑光系列

C、AC920哑光系列           D、AC632哑光系列

15、名士达新产品高透明系列清漆丰满度、透明性特优，其型号是______。(  )

A、AC58X哑光系列           B、AC650X哑光系列

C、AC76X哑光系列           D、M-3A哑光系列

16、色漆消除______的能力，称为遮盖力。(  )

A、色彩                  B、色泽差异

C、颜色差异              D、底材颜色

17、涂料所含油的不挥发物质的量，称为固体含量。一般用不挥发物的_______的百分数表示。(  )

A、体积                  B、质量

C、面积                  D、容积

18、不良厂商做低价稀释剂、固化剂，气味小、价格便宜，但含有剧毒，对油漆工身体伤害很大大，为国家所禁用，是因为还有以下哪些成分？(多项选择) (  )

A、二甲苯       B、甲苯     C、醋酸甲酯     D、二氯甲烷

E、二氯乙烷     F、醋酸乙酯

19、研磨细度一般以______为单位表示。(  )

A、毫米      B、微米      C、厘米      D、公分

20、影响漆膜硬度的原因有哪几项？______ （多项选择）(  )

A、固化剂加入量不够，或不配套

B、溶剂挥发太慢，加入过多慢干水

C、底漆未干透就喷涂面漆

D、跟喷涂底漆或底材无关

21、国家标准对家具漆固化剂游离TDI、HDI含量综合不高于多少？______ (  )

A、0.2        B、0.4       C、0.8       D、1

22、名士达白面漆性能优异，其中亮光白面中丰满度、亮度最好的是______。(  )

A、AK603亮光白面           B、AK721亮光白面

C、AK821亮光白面           D、AK620亮光白面

23、涂装时厚度一次不能超过_______微米，喷涂距离______，并控制喷枪移动速度为每秒______米。（   ）

A、30，150mm-300mm,1-1.5       B、30，150mm-300mm，1-1.2

C、45，130mm-200mm，1-2       D、20，160mm-500mm,3-5

24、下面哪种油漆在高温高湿下最容易泛白？______(  )

A、NC硝基漆        B、PU聚氨酯漆       C、PE聚酯漆

25、以下属于使用耐黄变油漆的正确方案是______。(  )

A、选择TDI固化剂，耐黄变主漆

B、选择HDI固化剂，耐黄变主漆

C、跟固化剂无关，主要选择耐黄变主漆

26 、室内装修材料中，溶剂型木器漆有害物质限量国家标准是______。(  )

A、GB18581-2009      B、GB18582-2009     C、GBIT9757-2001

27、底漆彻底打磨的标准是______。(  )

A、45°角看无光亮点，呈毛玻璃状     B、60°角看无光亮点，呈毛玻璃状

C、45°角看无光亮点，无颗粒         D、平整光滑，无颗粒

28、俗话说：“10分漆工，三分在砂。”可见打磨重要性，打磨的主要作用是______。（多项选择）(  )

A、消除底材表面上的毛刺，油污灰尘    B、通过砂磨获得较平整的表面

C、增强涂层的附着力                  D、增加面漆手感

29、看待油漆的耐黄变性以下哪种说法是正确的？(   )

A、油漆黄变是油漆的病态特征          B、通常浅色板材选用耐黄油漆

C、通常深色板材选用耐黄变油漆        D、油漆耐黄变是指该油漆永远不会黄变

30、名士达品牌油漆强调主漆、固化剂、稀释剂配套使用是因为（多项选择题）(  )

A、不同的漆，有不同的稀释体系

B、不同的漆，有不同的固体含量

C、如采用不配套产品，会影响油漆的交联反应

D、如采用不配套产品，会产生硬度不够、不干、成膜开裂等毛病

31、下面适合做裂纹漆的要求与环境条件正确的是______。(  )

A、白坯的含水率一定要符合当地的平衡含水率

B、施工现场应通风良好，光线强弱不会影响涂装质量

C、曲面及其他复杂形件不可以喷涂裂纹漆

D、平面一次性连续喷涂面积最大只能到1平方米

32、裂纹漆涂装工艺中下列哪项是错误的？(  )

A、通过控制实色底漆的表干时间长短，可调整裂纹的大小。

B、底面间隔时间越短，裂纹越粗，反之则细。

C、裂纹面漆越厚，裂纹越大。

D、裂纹大小跟裂纹底漆表干时间长短无关。

33、木材含水量过高会导致漆膜______。(  )

A、流挂、发白、开裂        B、返白、起泡和木材变形

C、跑油和木材变形          D、黄变、起皮

34、本色涂装是指______。(  )

A、不需经任何着色工程，直接对木材进行透明清漆的涂装

B、进行简单底着色的涂装

C、直接对木材进行色漆着色的涂装

D、对木材不加任何油漆的处理过程

35、做本色工艺的油漆，一定要注意两个方面______。(  )

A、流挂、发白             B、不干、硬度不够

C、透明性、耐黄性         D、起泡、开裂

36、名士达漆专门为木门喷涂开发了豪华木门系列清漆，其型号是______。(  )

A、AC58X

B、AC76X

C、AC650X

D、AC360X

37、深色色漆的基础漆是______。(  )

A、稀释剂                 B、白漆

C、清漆                   D、 黑漆

38、一般木器施工涂装环境要从以下哪几个方面去考虑？(  )

A、温度、湿度、通风、环境洁净度、地面、光线

B、湿度、通风、地面、光线、安全

C、通风、地面、光线、安全、环境洁净度

D、温度、湿度、通风、环境洁净度、地面、光线、安全

39、实色色漆涂膜具有的通性是______。(  )

A、不透明性              B、透明性

C、抗划伤性              D、耐黄变性

40、制作本色工艺，可视所选木材决定上涂面漆光泽，但一般选择______漆，光泽定位

在______度之间为宜。（ ）

A、全哑清漆，30-60       B、特亮清漆，10-50

C、亮光清漆，15-30       D、哑光清漆，20-40

41、制作底面漆著色效果之板材，一般较多采用环孔材，例如______。(  )

A、杨木、松木等          B、水曲柳、胡桃木等

C、槐木、枣木等          D、杉木、杨木等

42、闪银漆的喷涂需注意，______略大一点，______略小一点，以避免漆面发花或金属感不强的情形。 （  ）

A、流量，气量            B、气流，压力

C、气量，流量            D、压力，流量

43、PE底漆慢干打磨粘砂纸，下列哪项是错误的？（  ）

A、施工温度太低            B、兰白水没有按正常比例配比，或没有搅拌均匀

C、兰水多加，白水少加      D、底材油性太重

44、面漆涂装一般要求采用______方式喷涂，透明色漆要求______喷涂。（  ）

A、湿喷，均匀修色                 B、干喷，修色

C、均匀，湿喷                     D、机器，人工

45、目前我国的现代木器家具漆主要由______三个主要系列构成。(  )

A、硝基漆、光固化漆、聚酯漆       B、聚氨酯漆、不饱和聚酯漆、水性漆

C、酸固化漆、硝基漆、水性漆       D、硝基漆、聚氨酯漆、不饱和聚酯漆

46、着色剂能使木材的颜色均匀并显示出木材的______。(  )

A、本色                           B、纹理和天然美

C、硬度                           D、质量

47、在整个调色过程中必须掌握______原则。(  )

A、由易到难                       B、由浅入深

C、由深入浅                       D、由难到易

48、油漆涂装时对木材水分要求应保持在______之间。(  )

A、8%~12%                       B、9%~15%

C、6%~20%                       D、7%~16%

49、名士达PE漆与PU漆相比优点表现在______。(  )

A、固含量低、丰满度好            B、固含量高、丰满度好

C、干燥速度快                    D、耐黄变程度高

50、名士达慈善会是涂料行业首家救助平台，有特殊困难可申请救助，以下对名士达慈善会宗旨描述正确的是_________。（多项选择）(  )

A、为家具厂员工和公司员工及经销商提供培训学习平台

B、帮助家具厂员工、公司员工及经销商成长

C、帮助解决家具厂员工、公司员工及经销商特殊困难

D、帮助解决社会需要救助的其他困难人群的特殊困难

二、判断题（在括号内标注“正确”或者“错误”。共5分，各1分）

- 底得宝渗透性比底漆好，成膜后使底漆与木纤维之间形成了封闭，使得涂膜相对致密。(    )

- PU漆与固化剂的配比应严格控制，如加多固化剂，漆膜易脆爆裂，施工时易产生气泡，哑光光泽偏低；如加少固化剂漆膜硬度不够，耐划性差，慢干甚至不干。(    )

- 油漆在使用前必须要搅拌均匀，否则会影响涂装效果。(    )

- 实色漆中颜色的主要成分是颜料，色精是染料组成的，无遮盖力，如果把色精用在实色漆中调色，容易产生浮色，在实色漆调色中应用色母。(    )

- “湿碰湿”工艺可用于PU聚酯底漆、PE漆、NC硝基漆。(    )

三、问答题（5分）

中国油工第一门户──油友网，是中国首家家具厂与油漆工沟通的网络平台，请写出油友网网址，并列举油友网所设置栏目。

答：油友网网址为：http://

设置的栏目有：

四、填表题（40分）

填写20名油工好友信息，信息经核实真实有效，一名油工好友加2分。

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 电话 | 现工作地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

注：1、试卷答完后请保存文档，并发送至邮箱：youyouwang2012@163.com或QQ 2677453134、2569598550。

2、试卷评定最终解释权归北京仕全兴涂料有限责任公司所有